常见的卫衣机衬垫方式分为那几种？各有什么特点？

现在市面上卫衣机主要分为两种衬垫方式：一种是靠下三角压针来调节毛圈纱长；另一种是靠上沉降片推进推出来调节毛圈纱长。

这二种衬垫方式各有优缺点，靠下三角压调节的绒纱可以更长一些，比后者多0.5～1.0 cm，而且它的毛圈成形后是在布面上微微翘起的，所以拉出的绒布比较松软，绒毛比较长。后者最大的优点就是适合做不拉毛的面料，因为毛圈为沉降片顶出结构，所以织出的毛圈紧贴布面，而且光坯布毛圈整齐漂亮，这是第一种方式无法比拟的。

扑头织针有何特点？使用扑头织针与普通织针编织的织物有何不同？

（a）普通织针             （b）扑头织针

图1 织针外形

普通织针与扑头织针外观如图1所示。由于扑头针的头背部突出，在编织添纱组织时，底纱可以更好地贴近针杆，此外，与普通针针杆内侧为圆弧面不同，扑头针的针杆内部为直线,，这样可以保证编织过程中纱线在针头里运动的稳定性，从而保证纱线之间相对位置的问题，因此扑头织针更适合编织添纱组织，如单面涤盖棉织物。

对于普通织针和扑头织针，只要针杆的高度以及针头大小一样，则编织出的面料风格就相同。

一般扑头织针大多应用于单面机上，双面机应用较少。

请问单面织物各工艺参数如何确定？

下面以常见的几种单面织物为例，对各工艺参数进行列举。

| 组织 | 纱线线密度/ tex | 机号/ [针·(25.4 mm)-1] | 筒径/mm | 门幅/ cm | 克质量/ (g·cm-1) | 组织 | 纱线线密度/ tex | 机号/ [针·(25.4 mm)-1] | 筒径/mm | 门幅/ cm | 克质量/ (g·cm-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平针 | 29（20S） | 18 | 762（30”） | 142 | 160 | 单珠网眼 | 18 | 24 | 762 | 183 | 130 |
|  |  |  |  | 147 | 180 |  |  |  |  | 188 | 140 |
|  |  | 20 | 762 | 163 | 160 |  |  | 18 | 762 | 142 | 130 |
|  |  |  |  | 168 | 180 |  |  |  |  | 147 | 140 |
|  |  | 22 | 762 | 173 | 160 |  | 14.5×2 | 16 | 762 | 157 | 200 |
|  |  |  |  | 178 | 180 |  |  |  |  | 163 | 210 |
|  |  | 24 | 762 | 183 | 160 |  |  | 18 | 762 | 183 | 200 |
|  |  |  |  | 188 | 180 |  |  |  |  | 163 | 210 |
|  | 29×2 | 16 | 762 | 173 | 260 |  |  | 24 | 762 | 193 | 200 |
|  |  |  |  | 178 | 280 |  |  |  |  | 198 | 210 |
|  | 18（32S） | 24 | 762 | 142 | 135 |  |  | 20 | 762 | 198 | 200 |
|  |  |  |  | 152 | 135 |  |  |  |  | 203 | 210 |
|  |  | 28 | 660（26”） | 142 | 135 | 双珠网眼 | 29 | 18 | 762 | 193 | 200 |
|  |  |  |  | 152 | 135 |  |  |  |  | 198 | 210 |
|  |  | 28 | 762 | 168 | 135 | 卫衣布 | 18×2+36（16S） | 16 | 762 | 168 | 280 |
|  |  |  |  | 173 | 135 |  |  |  |  | 173 | 300 |
|  |  | 28 | 864(34”) | 183 | 135 |  |  | 18 | 660 | 173 | 280 |
|  |  |  |  | 188 | 135 |  |  |  |  | 178 | 300 |
|  | 18×2 | 22 | 762 | 178 | 220 |  |  | 18 | 762 | 178 | 280 |
|  |  |  |  | 183 | 220 |  |  |  |  | 183 | 300g |
|  | 14.5（40S） | 28 | 762 | 157 | 95 |  |  | 20 | 762 | 188 | 280 |
|  |  |  |  | 163 | 105 |  |  |  |  | 193 | 300 |
|  | 14.5×2 | 24 | 762 | 168 | 170 |  |  | 18 | 762 | 173 | 280 |
|  |  |  |  | 173 | 190 |  |  |  |  | 178 | 300 |
| 单珠网眼 | 29 | 18 | 762 | 183 | 200 |  | 18×2+56（10 S） | 20 | 762 | 193 | 280 |
|  |  |  |  | 188 | 210 |  |  |  |  | 198 | 300 |
|  |  | 20 | 762 | 198 | 200 |  |  | 22 | 762 | 198 | 260 |
|  |  |  |  | 203 | 210 |  |  |  |  | 203 | 280 |
|  | 18 | 28 | 660 | 183 | 130 |  | 29 | 24 | 762 | 193 | 230 |
|  |  |  |  | 188 | 140 |  |  |  |  | 198 | 250 |