用Porel®纤维开发童装内衣秋冬面料

李群芳      戴元俊       吴军章

摘要：从Porel®纤维的基本功能入手，设计两款克重在230-280g纬编面料。测试两款面料的透湿速干、保温率等专项指标，结果表明其吸湿—散湿及克罗值均优于同类棉织物。

关键词：Porel®纤维；透湿；速干；保温；儿童内衣

少年代表活力与未来，是家庭的欢乐，是祖国的未来。国际服装品牌产品细分专业化趋势明显，健康环保、舒适面料是保护少年儿童的首选。

市场调研显示：传统思维化纤材料（涤纶）贴身穿着闷热不透汽，市场价格偏上的童装内衣材料以全棉为主，但长期隐含的问题并未引起专业童装内衣设计师的注意。儿童少年活泼好动，运动时易流汗，汗水被棉吸收，容易引起湿冷感，如不及时更换内衣，儿童少年容易感冒生病。如何解决童装内衣全棉面料的秋冬湿冷感是本文研究的依据，我们选择Porel®纤维—贴身微气候调节器针对性开发了两款秋冬童装内衣面料。

- 1、Porel®纤维特点：

- Porel®纤维学术名称：亲水柔软中空聚酯短纤维。它的化学及物理结构完全不同于普通涤纶。其制备原理如下：在PTA与EG化学聚合反应中加入亲水基团及柔性基团，再纺制成具备腰圆型中空结构的短纤维。用它与棉或其他纤维素纤维混纺或交织，配合特定的组织结构，可以动态调控穿着内衣贴身小环境的温度和湿度，可以解决秋冬贴身纯棉内衣运动后的湿冷感。

- 2、纱线及圆机针织面料结构设计：

- 经过对市场上国内外童装内衣面料的分析，结合少年儿童的生理及心理特点，秋冬内衣童装面料必须具备良好的吸湿透汽性，同时具备一定的保温性。面料须不能太厚且具备一定的弹性，运动起来更加自如。

| - 项目 | - 纱线 | - 组织 | - 克重 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A款面料 | - 40S 100%Porel® | - 面纱采用40S Porel®/JC 65/35赛络紧密纺混纺纱，里纱采用40S 100%Porel®，中间用50D/72F的普通涤纶DTY作为连接线连接，织成含20D氨纶的刷毛法国罗纹结构 | - 245g/㎡ |
|  | - 40S Porel®/JC 65/35赛络紧密纺混纺纱 |  |  |
|  | - 50D/72F的普通涤纶DTY |  |  |
|  | - 20D的氨纶 |  |  |
| - B款面料 | - 32S Porel®/JC 65/35赛络紧密纺混纺纱 | - 面纱采用32S Porel®/JC 65/35赛络紧密纺混纺纱，里纱采用16S T/C 65/35普通涤棉混纺纱抓毛，中间用75D/72F的普通涤纶长丝DTY连接，布面设计成净色提花罗纹风格 | - 280g/㎡ |
|  | - 75D/72F的普通涤纶长丝DTY |  |  |
|  | - 16S T/C 65/35普通涤棉混纺纱 |  |  |

3、 生产组织：

- 3.1织造

- Porel®纱线缩率较大，对针织物克重及幅宽产生较大影响。以Porel®纤维为主体的织物在织造时，必须区别于普通涤纶纱线的织造，充分考虑其高收缩率（Porel®纤维180℃下的干热收缩率为12%），合理设定织造工艺参数。必须先试织小样，小样经染色、定型整理后再根据其克重、幅宽、织物风格等情况修订织造工艺参数。

- 3.2染整

- 染整过程应注意严格控制PH值≤13。

- 染色过程有以下两种工艺供选择：

- 分散染料高温高压染色，工艺流程同涤纶，染色温度≤120℃；

- 阳离子染料常温常压染色，工艺流程同腈纶，但Porel®纤维织物在染色保温前，染色升温速率必须控制在1℃/min，染色可适量添加Porel®专用助染剂（由南京东华纤维技术发展有限公司提供）。

以上两种工艺在使用同样染料量的条件下，Porel®纤维的上染率和色光不同于普通涤纶或腈纶，打小样时，不能按照普通涤纶或腈纶的色卡来定染料配方。鉴于Porel®纤维的中空结构，打样对色必须每次汰净空腔浮色（清洗溶液PH值≤13），认真对色，大货染色宜一次性完成，务必避免反复剥色。

为提高面料染色过程中的尺寸稳定性，建议在染色前进行坯布定型。对不含氨纶的面料，坯布预定型和成品定型温度≤150℃；对于含氨纶的面料，应先试织或预缩，充分调整好织造工艺参数，使坯布和最终成品的克重、幅宽接近，切记让面料保持在无张力情况下（不能强拉面料）完成190℃高温定型。

A款面料含氨纶，因此采用190℃温度下无张力定型工艺。

- 4、检测报告：

| - 检验项目 | - 单位 | - 标准要求 | - 实测结果 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 保温率 | - % | - --- | - 30.9 | - --- |
| - 传热系数 | - W/㎡.℃ | - --- | - 21.73 | - --- |
| - 克罗值 | - ㎡.℃/W | - --- | - 0.3 | - --- |
| - 渗透面最大浸湿半径（洗前） | - 级 | - ≥3 | - 4（20.0mm) | - 合格 |
| - 渗透面液态水扩散速度（洗前） | - 级 | - ≥3 | - 3（2.5mm/s) | - 合格 |
| - 单向传递指数（洗前） | - 级 | - ≥3 | - 5（757.1） | - 合格 |
| - 液态水动态传递综合指数（洗前） | - 级 | - ≥2 | - 4（0.65） | - 合格 |
| - 透湿量（洗前） | - g/(㎡.d) | - ≥10000 | - 12100 | - 合格 |

A款面料检测报告

- A款面料是由国家针织产品质量监督检验中心检测

B款面料采用ADIDAS速干、吸水性能测试检测报告

| 测试资料 | 缸号 | FD886489A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色 | 任意色 |  |
|  | 布类 | 抓毛提花罗纹 |  |
| 速干性能 Adidas6.07 |  | 洗前（g) |  |
|  | 干布重 | 2.9552 |  |
|  | 滴水后布重 | 3.0012 |  |
|  | 30MIn后布重 | 2.9678 |  |
|  | 水滴重 | 0.0460 |  |
|  | 30Min后蒸发水重 | 0.0334 |  |
|  | 剩余含水率（%） | 27.4 |  |
| 吸水性能 Adidas6.04(秒） | 第1点 | 1”44 |  |
|  | 第2点 | 1”28 |  |
|  | 第3点 | 1”38 |  |
|  | 第4点 | 1”56 |  |
|  | 第5点 | 1”40 |  |
|  | 中间值3点平均值 | 1”41 |  |
| 评语 | 速干性能 | OK |  |
|  | 吸水性能 | OK |  |

B款面料是由江阴福汇测试化室检测

- 5、小结

- A款面料检测结果显示达到国家吸湿速干针织物标准Ⅱ规定的各项指标，B款面料按阿迪达斯吸湿速干方法标准检测结果显示优于含棉织物规定的各项指标，透湿速干保温功能面料为少年儿童贴身运动内衣提供更好的舒适健康材料。

- 参考文献：

- [1]程国磊，陈秀芳，繆丽英.采用Porel®纤维开发贴身穿着舒适性针织物[J].针织工业，2013（4）：1-3.

- [2]赵瑞芝，汪吉艮.Porel®纤维混纺纱的开发实践[J].棉纺织技术，2011（9）：33-35.

- 作者简介：

- 李群芳  江阴福汇纺织有限公司  开发主管

- 戴元俊 南京东华纤维技术发展有限公司  技术主管

- 吴军章 南京东华纤维技术发展有限公司  销售主管